<유망품목 발굴>

분류	세부기술(품목) 유형	기술정의	단기목표	예상 적용처
초격차	전고체 배터리용 비리튬메탈계 고용량 음극 기술	전고체 배터리의 고에너지 밀도화를 위한 고용량 음극 기술로서, 종래 주로 연구되던 부피변화가 매우 큰 리튬메탈이나 anodeless 타입이 아닌 음극 기술 개발	면적당 용량 6mAh/cm2 이상에 충방전 용량 유지율 90%@100cyc 이상	고성능 전기자동차용 고에너지밀도 배터리
	WIP 사용 없이 전고체 배터리 제조 가능한 소재 및 장비 기술	종래 황화물계 전고체 배터리 제조시에 균일 치밀 가압을 위해 필수적인 WIP를 사용하지 않고 롤프레스 혹은 평판프레스 등을 이용하여 셀을 제조할 수 있도록 하는 소재 및 장비 기술 개발	WIP 사용 대비 전지 성능 80% 이상 유지
	가역적 리튬 석출형 음극 및 집전체 기술	액체전해액을 사용하는 리튬계 배터리 시스템에서 리튬을 가역적으로 석출/용해가 가능하게 하는 고용량 음극 및 집전체 기술	충방전 용량 유지율 90%@100cyc 이상
	반고체 리튬황 배터리 기술	리튬황배터리의 전해액으로 기인되는 문제를 극복하기 위한 전해액 최소화 고체전해질 조합형 반고체 리튬황 배터리 기술	충방전 용량 유지율 90%@100cyc 이상	드론, 도심항공모빌리티용 초경량/고에너지밀도 배터리
	차세대전지용 Li-free 탄소 구조체 기술	차세대전지(전고체전지, 리튬황전지)의 고용량·고안정성을 구현하기 위한 리튬 프리(Li-free) 탄소 기반 구조체 설계 및 제조 기술 덴드라이트 성장 억제와 고전도성 확보를 위해 다양한 탄소 기반 소재의 다공성, 계층구조, 도핑을 최적화하는 차세대 전극용 구조체 기술	충방전 효율 99.5% 이상 2C 이상 율속에서 초기 용량 대비 >80% 용량 유지	고성능 전기차, ESS, UAM
	고안전/저가격 차세대 하이니켈 기술	현재 하이니켈이 가지고 있는 취약점을 극복하기 위한 차세대 하이니켈용 고안전, 저가격 기술 하이니켈 안전성 극복을 위한 하이엔트로피 적용 기술 전구체 미사용, Co 저감, 세정공정 제거를 통한 재료비, 공정비 저감 기술	210 mAh/g 이상 용량 622 (Ni60%) 동등수준 안전성 Co 2% 이하, 세정공정 적용 동등수준 잔류리튬 (<2000 ppm)	고성능 전기차
고도화	저팽창/고효율 실리콘 음극기술	리튬 삽입 시 실리콘계 소재의 부피팽창을 최소화하기 위한 고용량 실리콘-탄소 복합소재 기술 현재 효율저하 및 부피팽창의 문제로 상용배터리에서 제한적으로 적용되고 있는 실리콘 함량을 증가시키기 위한 전극 기술 풀셀 에너지밀도 극대화 및 설계 최적화를 위한 고효율 실리콘기반 음극 제조기술	실리콘 20% 이상 조성에서 양극활물질 동등 수준 복합전극 초기효율 확보 (≥90%) 실리콘 20% 이상 조성에서 실리콘 10% 동등수준 팽창률 확보	고성능 전기차
	고에너지밀도 배터리용 후막 양극 기술	고에너지밀도 배터리용 NCM 양극에서 활물질 적층 두께 증가에도 전도성, 접착성, 기계적 안정성을 확보하는 최적 슬러리 조성 및 후막전극 제조 기술 고용량 NCM 양극 구현을 위한 탄소 도전재 및 바인더 분산 최적화 기술	에너지밀도 300 Wh/kg 이상 면적당 용량 5 mAh/cm2 이상 확보	고성능 전기차
	고출력 배터리용 프라이머 코팅 집전체 기술	급속충전용 고출력 배터리를 제조하기 위한 저저항 전극 및 장수명 셀 제조 기술 전극 내부 저항 감소 및 전지 수명 개선을 위한 탄소 기반 프라이머 코팅 집전체 기술	면저항(Ω/sq) <3.0 수준 확보 1C 이상의 충방율속에서 1,000회 이상의 수명 확보	PHEV, EREV, 전동공구
	고안정성 배터리용 난연성 저수축 분리막 기술 개발	고온 환경에서도 기계적·열적 변형을 최소화하여 배터리의 안전성을 향상시키는 난연성 저수축 분리막 소재 및 제조 공정 기술 화재 및 열폭주 방지를 위한 난연 기능과 저수축 특성을 동시에 구현한 고안정성 배터리용 차세대 분리막 개발 기술	열폭주 개시 온도 20도 이상 저감	고성능 전기차
	전해질 핵심 원소재 국산화 양산기술 개발	전해질 원소재의 제조 공정 난이도 극복 및 국내 미구축 공급망으로 인한 수입 의존도 완화를 위한 국산화 기술 공급망 안정화 및 장기적 안정성 확보를 위한 핵심 전해질 원소재 물성 최적화 및 양산화 기술	이차전지용 고순도 PCl₃·PCl5 소재 합성·정제 실증 및 양산기술 개발 (> 순도 99.5%) 수입 원소재 대비 동등수준 생산비용 확보 및 안정화 기술 개발	전기차, ESS
	상용 양극재 직접 재활용 기술	사용 후 배터리 직접 재활용 기술을 적용하여 신품 양극재로 제조 사용 후 배터리 양극재 내 유가금속(코발트, 니켈 등)을 분리하지 않고 직접 침전을 통한 전구체 제조 기술 개발	재활용 양극재 전기화학 성능:≧99% 전구체 제조용 고순도 용액 제조	전기자동차, ESS 등 리튬이차전지 적용 분야
	디지털 트윈 기반 재활용 핵심 원료 및 저비용/저탄소 제조 기술	다품종 사용 후 배터리의 대량 처리 과정에서 안정성과 효율성을 동시에 확보하기 위한, 고속 해체 및 고순도 분리 기반의 친환경 재자원화 공정 기술 현재 제조기술 대비 생산성 증가 및 탄소배출 저감이 가능한 디지털 기반 생산공정 최적화/고도화 기술	자동 해체율 70% 이상 해체 속도 8셀/분 이상의 고속 분리 공정 생산성 30% 이상 증가 탄소배출 20% 이상 저감	국가 배터리 재활용 산업 현장 및 관련 공정 자동화 시스템 구축 소재 및 배터리 제조 공정